Техническая спецификация

ТУ 2313-001-29525189-2018

ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3в1» по ржавчине

| Вид | Грунт-Эмаль по ржавчине полиакриловая |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе полиакриловой смолы с добавлением антикоррозионных пигментов и функциональных добавок. Совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и финишного эмалевого покрытия. |  |
| Область применения | Предназначена для антикоррозионной защиты чистых металлических поверхностей со следами коррозии (с толщиной коррозионного слоя не более 100 мкм). Является самостоятельным антикоррозионным покрытием для металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Покрытие, состоящее из трех слоёв эмали, нанесённых на подготовленную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства 5 лет до балла и не более АЗ1. Пленка грунт-эмали сочетает достаточную твердость с высокой эластичностью и долговечностью, устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 ºС. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности может быть от – 20 ºС до + 50 ºС. |  |
| Технические данные |  |  |
| Норма расхода | Расход на один слой: до 120-170 г/м2по гладким поверхностям. Расход на рельефные поверхности не нормируется. |  |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 55% |  |
| Плотность | 1,25 гр/см3 |  |
| Разбавитель | Растворитель Р4, Р5, толуол |  |
| Инструмент | Кисть, валик, распылитель. |  |
| Время высыхания | При температуре (20±2) ºС относительной влажности 50±5 %: – не более 30 минут до степени 3. При нанесении холодной эмали или на холодную поверхность время высыхания увеличивается. 60 минут до нанесения 2-го или 3-го слоя (промежуточное время между слоями); Сутки до полного высыхания покрытия . |  |
| Степень перетира | 10-30 мкм. |  |
| Внешний вид | Ровная однородная поверхность, без морщин, подтеков, посторонних включений. |  |
| Условная вязкость | По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС, 60 сек.-130 сек. |  |
| Эластичность пленки | При изгибе не более 1 мм. |  |
| Адгезия | Не более 1 балла |  |
| Стойкость покрытия | Стойкость пленки к статическому воздействию воды или 3% раствора NaCl не менее 72 ч. и трансформаторного масла 48 ч. при температуре (20±2) ºС |  |
| Колеровка | Колеруется в цвета каталога RAL |  |
| Стойкость к истиранию | 1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13 300 ??? |  |
| Упаковочные размеры | 9л/12,5 кг 20 л./25 кг. Краска упаковывается в высококачественные металлические ведра, гарантирующие сохранность свойств материала. |  |
| Инструкция по применению |  |  |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой и чистой. Для формирования качественного и долговечного покрытия, согласно системе нанесения материалов Malare, рекомендуем провести подготовку поверхности. Неокрашенная поверхность. 1. Отмыть грязь, жир и удалить ржавчину пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом, стальной щеткой |  |
| Подготовка поверхности | Ранее окрашенная поверхность. 1. Отслоившуюся краску и ржавчину удалить пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом, стальной щеткой, отмыть грязь и жир. |  |
| Условия при окраске | Грунт-эмаль наносится в три или более слоев с промежуточной сушкой 1 час. Первый слой грунт-эмали выполняет роль преобразователя ржавчины, второй слой является антикоррозионной грунтовкой, третий слой создаёт прочное защитно-декоративное покрытие. Общая толщина высохшего покрытия должна быть не менее 80 мкм. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности может быть от – 20 ºС до + 50 ºС. |  |
| Окраска | Перед применением тщательно перемешать (изменение вязкости и образование осадка при хранении не является браковочным показателем). Наносить кистью, валиком, краскораспылителем. При необходимости добавить Разбавитель, но не более 10% от общего объема грунт-эмали. Для получения наилучшего результата рекомендуется наносить грунт-эмаль в два-три слоя методами распыления, струйного облива, окунания, кистью или валиком. |  |
| Уход за окрашенной поверхностью | Очистку производить не ранее, чем через 1 месяц (до полной полимеризации (отверждении) грунт-эмали) осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств. |  |
| Инструмент | Сопло краскораспылителя 1,3 – 2,0 мм; кисть с натуральной щетиной/полусинтетическая (для углов, примыканий, малых и труднодоступных площадей); валик из полиамида/полиакрила/меха – длина ворса от 2 мм (для гладких поверхностей) до 10 мм (для рельефных поверхностей). |  |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть растворителем Р4 |  |
| Дополнительная информация |  |  |
| Охрана труда | Материал пожаро- и взрывоопасен. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не распылять в близи открытого огня Для защиты рук применять резиновые перчатки. |  |
| Охрана окружающей среды | Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать на место сбора вредных отходов. Банки с высохшим материалом утилизировать со строительным мусором. |  |
| Хранение и транспортировка | 1. Материал следует переносить и транспортировать только в плотно закрытой таре. 2. Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с следующим температурным режимом: от -20°С до +30 °С, вдали от тепловых источников. 3. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала необходимо обеспечить сохранность упаковки от повреждения, загрязнения и увлажнения. При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009. 4. Материал должен храниться в сухом, хорошо вентилируемом помещении, при температуре от +5 °С до +30 °С, вдали от тепловых источников и источников возгорания. Если материал зимой хранился на неотапливаемом складе, то перед применением его следует выдержать в теплом помещении в течение времени, необходимого для ее прогрева до температуры не ниже +10 ºС. Изменение вязкости и образование осадка при хранении не является браковочным показателем. 5. Тара с материалом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. 6. При хранении тара с материалом может укладываться на деревянные паллеты на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 1,8 м; при складировании на большую высоту предусмотреть мероприятия, предотвращающие повреждение тары. 7. Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке: 24 месяца. |  |

Техническая спецификация ТУ 2313-001-29525189-2018 года

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта.

Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят от оттенка колеровки, состояния и степени подготовки поверхности.

Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что оно соответствует высоким требованиям Malare. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.